ICS 83.140.01

Y 28

中华人民共和国国家标准

GB/T xxxxx—200×

塑料购物袋的快速检测方法与评价

The quick testing method and evaluation for shopping plastics bags

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

- 前    言

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

- 塑料购物袋的快速检测方法与评价

  - 范围

本标准规定了塑料购物袋的抽样，规定了塑料购物袋的外观、标识、厚度、长度和宽度、承重性能快速检测方法和评价。

本标准适用于以各种塑料原料及其混合料（可加入添加剂）生产的薄膜，再经热合或粘合等制袋工艺加工制得的塑料购物袋。

本标准规定的承重性能要求也适用于塑料与其它材料复合购物袋。

本标准仅适用于塑料购物袋的现场快速检验与评价，不适用于塑料购物袋仲裁检验、日常质量控制和型式检验等。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T xxxxx-2008 塑料购物袋

  - 抽样

样品从塑料购物袋使用场和/或储存处随机抽取，数量见表1.

- 表1 抽样数量

| 抽样基数(个) | 样本数量（个） | 接收数 | 拒收数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤150 | 8 | 0 | 1 |
| 151～280 | 13 | 1 | 2 |
| 281～500 | 20 | 2 | 3 |
| ＞500 | 32 | 3 | 4 |

  - 外观

    - 试验方法

目测塑料购物袋印刷是否完整。

打开塑料购物袋，闻嗅塑料袋是否有异味。

在自然光线下目测塑料购物袋的颜色，观察颜色是否正常、色泽是否均匀。

    - 要求

塑料袋购物的外观要求颜色正常，色泽均匀，印刷完整，无异味。

  - 标识

    - 试验方法

打开塑料购物袋，观察塑料袋的标识是否完全。

    - 要求

塑料购物袋的标识应完全。标识内容应包括厚度、长度和宽度、材质、类型、标志、安全、环境保护申明、生产厂家等。

  - 厚度

    - 试验方法A

打开塑料购物袋，将其从侧面剖开，单面推开，然后沿宽度方向从中间部位取一条样条，沿样条均匀间隔，用测厚仪（测厚仪精度应为0.001 mm）测量单面薄膜厚度，测量10个点。

从抽取的样品中随机取3个样品进行试验。

    - 试验方法B

打开塑料购物袋,将其剖开后,单面铺开,然后从中间部位沿宽度方向取一条10 mm宽的样条,轻轻抻平样条（不得使样条不得变形拉薄），将样条试着从专用量具(见图1)缝隙穿过,如果穿过说明塑料购物袋厚度小于0.025 mm。

从抽取的样品中随机取3个样品进行试验。

    - 要求

按6.1(A法)测得塑料购物袋厚度应≥0.025mm。塑料购物袋的厚度<0.025mm时，判定厚度不合格。

按6.2(B法)，塑料购物袋样品应不能穿过量具缝隙。如能穿过缝隙，判定塑料购物袋厚度不合格。

三个袋子厚度都应符合以上要求，任一袋子的厚度不符合时则该项不合格。

  - 长度和宽度

    - 试验方法

用直尺（直尺精度应为1 mm）测量塑料袋长度和宽度。

从抽取的样品中随机取3个样品进行试验。

    - 要求

公称长度和宽度≤380 mm的塑料购物袋其长度极限偏差为±20 mm。

公称长度和宽度380～480 mm的塑料购物袋其长度极限偏差为±25 mm。

公称长度≥600 mm的塑料购物袋其长度极限偏差为±30 mm。

超过以上偏差范围，塑料购物袋规格不合格。

三个袋子长度和宽度都应符合以上要求，任一袋子的长度和宽度不符合时则该项不合格。

  - 承重性能

    - 试验方法

根据塑料购物袋的公称承重2倍重，往里装入公称承重的沙子或米粒等物品，按照正常手拎方式，正常步行200米，观察塑料袋是否明显变形或破裂及断裂。试验数量三个。

    - 要求

三个袋子均不能破裂。任一个袋子破损则该项不合格。

  - 评价

塑料购物袋外观、标识抽样及判定按表1。

4～8条中任一项不合格，则现场判定该塑料购物袋不合格。

对不合格的塑料购物袋应按GB/T xxxxx 《塑料购物袋》进行检验。